东莞昶博电子材料有限公司业务何小平（18028216438）

铁 氟 龙 绝 缘 套 管

PTFE ENGINEERING PLASTIC

尺 寸 规 格 表 （UL编号：E338209）

| spaghetti tub Conforms to AWG standard and 规 格 | 内 径 （ID） | 外 径 （OD） | 包装 方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| AWG | Min Normal Max | S型 T型 L型 |  |
| 30 | 0.25 0.30 0.38 | 0.76 0.76 0.60 | 305 |
| 28 | 0.33 0.38 0.46 | 0.84 0.84 0.68 | 305 |
| 26 | 0.41 0.46 0.53 | 0.92 0.92 0.76 | 305 |
| 24 | 0.51 0.56 0.66 | 1.16 1.06 0.86 | 305 |
| 23 | 0.58 0.66 0.74 | 1.26 1.16 0.96 | 305 |
| 22 | 0.66 0.71 0.81 | 1.31 1.21 1.01 | 305 |
| 21 | 0.74 0.81 0.89 | 1.41 1.31 1.11 | 305 |
| 20 | 0.81 0.86 0.97 | 1.66 1.46 1.16 | 305 |
| 19 | 0.91 0.96 1.07 | 1.76 1.56 1.26 | 305 |
| 18 | 1.01 1.07 1.17 | 1.87 1.67 1.37 | 305 |
| 17 | 1.14 1.19 1.32 | 1.99 1.79 1.49 | 305 |
| 16 | 1.29 1.34 1.47 | 2.14 1.94 1.64 | 305 |
| 15 | 1.45 1.50 1.65 | 2.30 2.10 1.80 | 153 |
| 14 | 1.62 1.68 1.83 | 2.48 2.28 2.08 | 153 |
| 13 | 1.83 1.93 2.05 | 2.73 2.53 2.33 | 153 |
| 12 | 2.05 2.16 2.31 | 2.96 2.77 2.56 | 153 |
| 11 | 2.31 2.41 2.57 | 3.21 3.01 2.81 | 153 |
| 10 | 2.59 2.69 2.84 | 3.49 3.29 3.09 | 153 |
| 9 | 2.90 3.00 3.15 | 4.00 3.76 3.40 | 100 |
| 8 | 3.28 3.38 3.53 | 4.38 4.14 3.78 | 100 |
| 7 | 3.65 3.76 3.94 | 4.76 4.52 4.16 | 100 |
| 6 | 4.11 4.22 4.41 | 5.22 4.98 4.72 | 100 |
| 5 | 4.62 4.72 4.95 | 5.72 5.48 5.22 | 100 |
| 4 | 5.18 5.28 5.53 | 6.28 6.04 5.78 | 100 |
| 3 | 5.81 5.94 6.20 | 6.94 6.70 6.44 | 100 |
| 2 | 6.55 6.68 6.93 | 7.68 7.44 7.18 | 100 |
| 1 | 7.34 7.46 7.75 | 8.46 8.22 7.96 | 100 |
| 0 | 8.26 8.38 8.69 | 9.38 9.14 8.80 | 100 |

is U.L.approved

单位:mm

| L type 150V rating. | T type 300V rating. | S type 600V rating. | HOSE TUBE 800V rating. |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimum thickness at any point of the wall _mm | Minimum thickness at any point of the wall _mm | Minimum thickness at any point of the wall _mm | Minimum thickness at any point of the wall _mm |
| 30L-15L ： 0.114 14L-9L : 0.165 8L-7L : 0.179 6L-0L : 0.203 | 30T-10T ：0.229 9T-0T : 0.279 | 30S-26S : 0.229 24S-19S : 0.305 18S-10S : 0.406 9S-0S : 0.483 | HOSE 3*4 :0.5 HOSE 4*6 :1.0 |